6158-12 (A/B)粘接胶技术数据表

# 1、产品介绍:

6158-12（A/B）是一款室温固化的双组份缩合型有机硅粘接胶，具有卓越的抗

冷热 变化 、耐高低温(在-40~200℃长期保持弹性和稳定)、抗紫外线耐老

化、绝 缘、防潮、抗震、抗漏电和耐化学介质等性能，本产品属脱醇型双组份

室温固化硅橡胶，适用于灯饰、 电源 (PCB) 、铝材、PC、ABS、PPO、PET、

PVC 等材料粘接密封固定，通过国际环保 Rohs，符合欧盟 Reach 的认证。

# 2、典型用途:

2. 1 、  连接线与底板粘接；

2.2 、一些灯饰的粘接密封 (投光灯等) ；

2.3 、  电子配件的绝缘及固定用密封；

2.4 、  其它的金属材料及塑料外壳粘贴及密封；

2.5 、  灯饰、小家电、线路板、 电子元气件、开关电源领域粘接密封；

# 3、操作说明:

3. 1 、清洁：将被粘接物体的表面清理干净, 除去锈迹、灰尘和油污等；

3.2 、施胶：按重量比“A:B = 1:1 ”将 A/B 胶用点胶设备混合，将胶液点到已 清理干净的粘接物体表面，进行贴合密封粘接；

3.3 、  固化：将已点胶的部件置于空气中，胶液与水分发生反应进行交联固化， 在室温 25℃ 、55%相对湿度条件下进行固化； ，胶体初步固化时间 1~2 小时，胶 体初步固化将达到 (5~10) mm 的深度；完全固化至少需要 24 小时达到相应胶

体性能。

# 4 、注意事项:

4. 1 、未用完的胶应密封后再贮存；

4.2 、再次使用时，B 组分封口处如有少许固化物，将其去除后可正常使用。

# 5、  技术参数:

| 性能指标 |  | 参考标准 | 6158-12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固 化 前 | 外 观 | 目测 | (A) 黑 ， 白 ，灰色/ (B) 白色 |
|  | 双组分混合比例 (重量比) | 使用体系实测 | A ：B = 1 ： 1 |
|  | 相对密度 (g/cm3 ) | GB/T 533-2008 | 1.4~1.45 |
|  | 可操作时间 (min，25℃) 表干时间 (min，25℃) 初步固化时间 (h，25℃) 完全固化时间 (h，25℃) shore A 介电强 度 (kV/mm) 介电常数 (1.2MHz) 体积电阻率 ( Ω ·cm) 使用温度范围(℃) 断裂伸长率 (%) 拉伸强度 (MPa) 剪切强度（MPa） 24 40±5 ≥17 ≤4.0 ≥1.0×1014 -40~200 ≥200 ≥1.5 ≥1.8 胶粘剂分析与测试技术 GB/T 528-2009 GB/T 528-2009 GB/T7124-2008 使用环境实测 GB/T 13477.5-2002 使用环境实测 使用环境实测 GB/T 531.1-2008 1695-2005 1693-2007 1692-2008 GB/T GB/T GB/T |  | 5~ 10 |
|  |  |  | 10 ~20 |
|  |  |  | 1~2 |
| 固 化 后 | 硬度( ) |  |  |
| 测试条件：室温 25℃、相对湿度 55%、完全固化 7 天后。 |  |  |  |

6、包装规格 :

2600ML/3.6kg (±20g)/支/4 支/箱

25Kg/套(A 组分 25Kg(±50g)  B 组分 25Kg(±50g)

# 7、贮存及运输:

a、阴凉干燥处贮存，贮存期为 6 个月 (25℃±5 下)。

b、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

# 8、注意事项:

a、胶料应密封贮存，混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。 b、本品属非危险品，但勿入口和眼。

c、在一定环境温度越高，固化越快，操作时间越短；反之，环境温度越低，固化 越慢，操作时间越长。

d、在实际应用中，需要经过充分验证或者与我司工程人员沟通后再批量应用。

e 、未用完的 A/B 胶料，B 组分应当密封保存，防止增稠固化出现象。

# 、特别声明:

本文中所列数据由我司研发中心测试员在恒温实验室采用专业检测手法及

精密的量测设备实测所得，是真实且可靠的。对于任何公司和个人用非专业检测

手法及非精密的量测设备测试所得数据作为本产品的贮存和使用依据，并因此带

来直接或间接的损失，我司概不负责。本文中所论述的各种生产工艺或化学成分都

不能被理解为这些产品可以被其他人随便使用和拥有。建议用户在产品使用前可参

考本文中提供的检测方法及测试数据进行对比测试和实配测试。